**المطالب (الاضافات التي يقدمها منتوجكم)**

1. الاختراع الحالي عبارة عن تركيبة راتينج تشتمل على كحول فورفوريل وراتينج من هيدروكربون عطري وفورمالدهيد قابل للذوبان في كحول فورفوريل.

2. التركيبة حسب المطلب رقم 1 تتميز بأنها لا تحتوي على راتنجات النيتروجين.

3. التركيبة طبقاً للمطالب 1 أو 2، تحتوي على ما يصل إلى 5% وزناً من راتنج الهيدروكربون العطري الفورمالديهايد.

4. التركيبة طبقاً للمطلب 1، والتي تشتمل أيضاً على راتنج اليوريا فورمالدهايد.

5. التركيبة طبقاً للمطلب 4، تحتوي على ما يصل إلى 10% وزناً من راتنج الهيدروكربون-فورمالدهيد العطري.

6. التركيبة طبقاً للمطالب 4 أو 5، تحتوي على 30 إلى 97.5% بالوزن من كحول الفورفوريل و0.5 إلى 55% بالوزن من راتينج اليوريا-فرومالديهايد.

7. التركيب وفقا لأي من المطالب السابقة، حيث يكون الهيدروكربون العطري وراتنج الفورمالديهايد عبارة عن راتنج التولوين من فرومالديهايد.

8. التركيبة وفقاً لأي من المطالب السابقة تشتمل أيضاً على سيلاني.

9. التركيب طبقاً للمطلب 8، حيث يكون السيلاني عبارة عن سيلاني وظيفي أميني.

10. التركيبة وفقاً لأي من المطالب السابقة، والتي تشتمل على ما يصل إلى 10% وزناً من مادة مخففة.

11. التركيبة طبقاً لأي من المطالب السابقة، ممزوجة بمحفز حمضي ومادة حرارية جسيمية.