Revendications

- La présente invention est une composition résineuse comprenant de l'alcool furfurylique et une résine d'un hydrocarbure aromatique et de formaldéhyde soluble dans alcool furfurylique.

- Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle ne contient pas de résines azotées.

- Composition selon la revendication 1 ou 2, contenant jusqu'à 5% en poids de la résine hydrocarbure aromatique formaldéhyde.

- Composition selon la revendication 1, comprenant aussi une résine urée-formaldéhyde.

- Composition selon la revendication 4, contenant jusqu'à 10% en poids de la résine hydrocarbure aromatique-forméldéhyde.

- Composition selon la revendication 4 ou 5, contenant 30 à 97,5% en poids d'alcool furfurylique et 0,5 à 55% en poids de résine urée-fromaldéhyde.

- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la résine d'hydrocarbure aromatique et de formaldhyde est une résine toluène-fromaldéhyde.

- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes comprenant aussi un silane.

- Composition selon la revendication 8, dans laquelle le silane est un silane à fonction amine.

- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant jusqu'à 10% en poids d'un diluant.

- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, en mélange avec un catalyseur acide et une matière réfractaire en particules.